第三季度石化

<REC>

<申请号>=CN200510126068.5

<名称>=一种预处理催化转化烃油原料的方法

<主分类号>=C10G11/00(2006.01)I

<分类号>=C10G11/00(2006.01)I;C10G31/08(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

<发明（设计）人>=高永灿;张瑞驰;张久顺;谢朝钢;孙益群;马建国

<公开（公告）日>=2009.07.08

<公开（公告）号>=CN100510012

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=徐 舒;庞立志

<申请日>=2005.11.30

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=一种预处理催化转化烃油原料的方法，将混有乳化剂、钝化剂、稳定

助剂和水的催化裂化原料油送入乳化器，在60-100℃下进行乳化，制备成

油包水型的乳化原料。该方法能够改善原料的雾化效果、缓解金属污染，

在降低焦炭产率、提高轻质油和丙烯、异丁烷收率的同时降低产品汽油中

的烯烃和硫含量。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200510004962.5

<名称>=一种制取高品质轻质油的裂化催化剂及其制备方法

<主分类号>=C10G11/05(2006.01)I

<分类号>=C10G11/05(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

<发明（设计）人>=邱中红;达志坚;田辉平;陆友宝;朱玉霞;龙  军;张久顺;李才英;王振波;张万虹

<公开（公告）日>=2009.07.08

<公开（公告）号>=CN100510013

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=徐 舒;庞立志

<申请日>=2005.01.31

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=一种制取高品质轻质油的裂化催化剂，该催化剂含有氧化铝、分子筛、

磷、稀土金属和任选的粘土，其中氧化铝是η-氧化铝和/或χ-氧化铝与任选

的γ-氧化铝的混合物，分子筛为含有晶胞常数≥2.458nm的Y型沸石和晶

胞常数≤2.455nm的高硅Y型沸石的沸石混合物，以催化剂总量为基准，η

-氧化铝和/或χ-氧化铝的含量为0.5-50重量％，γ-氧化铝的含量为0-50重

量％，分子筛的含量为10-70重量％，以P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>计，磷的含量为0.1-4重量％，

以氧化物计，稀土金属的含量为4-7重量％，粘土的含量为0-75重量％。使

用该催化剂催化烃油，显著地提高了裂化产品中汽油和柴油的质量。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200510004963.X

<名称>=一种制取高品质汽油的裂化催化剂及其制备方法

<主分类号>=C10G11/05(2006.01)I

<分类号>=C10G11/05(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

<发明（设计）人>=田辉平;邱中红;龙  军;张久顺;陆友宝;朱玉霞;张万虹;王振波;李才英

<公开（公告）日>=2009.07.08

<公开（公告）号>=CN100510014

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=徐 舒;庞立志

<申请日>=2005.01.31

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=一种制取高品质汽油的裂化催化剂，该催化剂含有氧化铝和分子筛，

含有或不含有粘土，所述氧化铝是η-氧化铝和/或χ-氧化铝，或者是η-

氧化铝和/或χ-氧化铝与γ-氧化铝的混合物，该催化剂还含有磷和稀土金

属，以催化剂总量为基准，η-氧化铝和/或χ-氧化铝的含量为0.5-50重量

％，γ-氧化铝的含量为0-50重量％，粘土的含量为0-75重量％，以P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

计，磷的含量为0.1-8重量％，以氧化物计，稀土金属的含量为2-6重量％，

分子筛的含量为10-70重量％，所述分子筛为Y型沸石。该催化剂显著地

提高了裂化产品中汽油的质量。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200510068179.5

<名称>=一种抗重金属污染的裂化催化剂制备方法

<主分类号>=C10G11/08(2006.01)I

<分类号>=C10G11/08(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

<发明（设计）人>=邱中红;田辉平;陆友宝;朱玉霞;龙  军;达志坚;张久顺;李才英;张万虹;王振波

<公开（公告）日>=2009.07.08

<公开（公告）号>=CN100510015

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=徐 舒;庞立志

<申请日>=2005.04.29

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=一种抗重金属污染的裂化催化剂制备方法，将粘土、去离子水和任选

的添加剂混合均匀制得粘土浆液，将分子筛、去离子水和任选的添加剂

混合均匀制得分子筛浆液，将粘结剂、去离子水、碱土金属化合物和稀

土金属化合物、任选的无机酸混合均匀，制得粘结剂浆液；将上述粘土

浆液、分子筛浆液和粘结剂浆液混合均匀后干燥。由本发明的方法制备

的裂化催化剂具有良好的抗镍、钒污染能力，当催化剂上镍含量较高时，

仍然可以维持高的转化率和轻质油收率。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200510059773.8

<名称>=石油烃催化裂化方法

<主分类号>=C10G11/18(2006.01)I

<分类号>=C10G11/18(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

<发明（设计）人>=王  巍;张久顺;龙  军;达志坚;谢朝钢;魏晓丽;张春城

<公开（公告）日>=2009.07.08

<公开（公告）号>=CN100510016

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=徐 舒;庞立志

<申请日>=2005.03.31

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=一种石油烃催化裂化方法，是使石油烃原料注入催化裂化反应器内与催

化剂接触并在催化裂化反应条件下进行反应，分离反应后的油气和催化剂，

反应油气送入后续分离系统，反应后积炭的催化剂经再生后循环使用，其中，

所述石油烃原料注入催化裂化反应器的注入角度90°＜α＜180°。该方法可提高

烃类原料的雾化程度、使催化剂粒子流与烃类原料瞬时均匀接触，从而改善

产品分布和产品性质。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200480002978.6

<名称>=轻油组合物及其制造方法

<主分类号>=C10G45/02(2006.01)I

<分类号>=C10G45/02(2006.01)I;C10G45/44(2006.01)I;C10G65/04(2006.01)I

<申请（专利权）人>=新日本石油株式会社

<发明（设计）人>=斋藤健一郎;菅野秀昭;壹岐英

<公开（公告）日>=2009.07.08

<公开（公告）号>=CN100510017

<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

<代理人>=陈 昕

<申请日>=2004.03.05

<地址>=日本东京

<摘要>=轻油组合物，其含有20容量％以上的深度氢化精制轻油，该轻油

组合物具有硫分含量为5质量ppm以下，芳香族成分含量为10容量％

以下，2环以上的芳香族成分含量为1容量％以下，环烷烃成分含量为

30容量％以上，15℃的密度为820～840kg/m<sup>3</sup>，10％馏出温度为250℃以

下，90％馏出温度为320℃以下的性状，其中所述深度氢化精制轻油通

过在氢化催化剂的存在下对硫分含量为5～10质量ppm、沸点范围为

150～380℃的氢化精制油进一步进行氢化处理而得到，其90％馏出温

度为200～380℃，15℃的密度为780～870kg/m<sup>3</sup>，硫分含量为5质量

ppm以下，芳香族成分含量为10容量％以下，环烷烃成分含量为30容

量％以上。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200510090501.4

<名称>=一种汽油加氢改质的方法

<主分类号>=C10G45/02(2006.01)I

<分类号>=C10G45/02(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

<发明（设计）人>=习远兵;屈锦华;胡云剑;李明丰;石亚华;聂  红;戴立顺;王子文

<公开（公告）日>=2009.07.08

<公开（公告）号>=CN100510018

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=徐 舒;庞立志

<申请日>=2005.08.17

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=一种汽油加氢改质的方法，将汽油原料切割为轻汽油馏分和重汽油馏

分，轻汽油馏分经碱洗精制脱硫醇脱除其中的硫醇；重质汽油馏分和氢气一

起与加氢改质催化剂接触进行加氢脱硫和加氢改质反应，所述的加氢改质催

化剂为一种由沸石与氧化铝复合成型载体负载非贵金属组分的催化剂；反应

生成物经冷却、分离后，分离出的富氢气体循环使用，分离出的液体进入稳

定塔，稳定塔塔底流出物与脱硫醇后的轻汽油馏分混合得到汽油产品。本方

法可以在保持高脱硫率的同时，使汽油产品的辛烷值损失最小，汽油产品中

硫含量低于150ppm，烯烃含量小于18体积％，是硫和烯烃含量满足欧洲III

号排放规格指标的优质汽油。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200710123546.6

<名称>=一种汽油脱硫醇的组合工艺

<主分类号>=C10G67/12(2006.01)I

<分类号>=C10G67/12(2006.01)I;C10G67/10(2006.01)I

<申请（专利权）人>=郝天臻

<发明（设计）人>=郝天臻;张书芸;郝鹤婷

<公开（公告）日>=2009.07.29

<公开（公告）号>=CN100519705

<专利代理机构>=北京万科园知识产权代理有限责任公司

<代理人>=张亚军;夏 新

<申请日>=2007.07.02

<地址>=061000河北省沧州市新华区交通北大街沧炼小区高1栋10层3号

<摘要>=一种汽油(特别是催化汽油)脱硫醇的组合工艺。首先把汽油分割为轻、

重两个馏分；然后对轻馏分采用预碱洗和液-液剂碱抽提脱硫醇处理；而对重馏

分或进行了加氢降烯脱硫后的重馏分再施以预碱洗和固定床催化混合氧化脱硫

醇处理。与目前工艺比较，该组合工艺在确保脱硫醇合格的同时，可实现降低

汽油中的总硫；减少或消除混合氧化脱硫醇段的含烃尾气排放；进而还可降低

重汽油馏分加氢脱硫的深度，减少辛烷值损失。采用该工艺具有良好的经济效

益和环保效益。

<国省代码>=河北;13

<REC>

<申请号>=CN200510017959.7

<名称>=一种燃用含醇柴油

<主分类号>=C10L1/04(2006.01)I

<分类号>=C10L1/04(2006.01)I

<申请（专利权）人>=南阳市六环美迪生物工程有限公司

<发明（设计）人>=马庆华

<公开（公告）日>=2009.07.29

<公开（公告）号>=CN100519708

<专利代理机构>=南阳市智博维创专利事务所

<代理人>=王 帆

<申请日>=2005.08.31

<地址>=473100河南省南阳市宛城区河南油田农贸市场东丁街42号

<摘要>=本发明为燃料油领域，提供了一种燃用含醇柴油，主要特点是采

用容量百分比柴油10-70，含醇添加剂30-100，其中含醇添加剂采用

醇类物可达10％以上，油酸及其它原料20％以上，即能取代30％

以上的柴油，又利用了涉农产品，生产工艺简单，投入成本低，易于

投产，安全性好，样品经检测机构台架和道路试验，可比节油17％，

尾气排放低于国家标准，机械受损减轻，动力提高。

<国省代码>=河南;41

<REC>

<申请号>=CN200610065799.8

<名称>=一种氟碳表面活性剂改性燃油增效母料组合物

<主分类号>=C10L1/20(2006.01)I

<分类号>=C10L1/20(2006.01)I;C10L10/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=艾春玲;李训生;龙光斗

<发明（设计）人>=艾春玲;李训生;龙光斗

<公开（公告）日>=2009.07.29

<公开（公告）号>=CN100519709

<专利代理机构>=中国人民解放军总后勤部专利服务中心

<代理人>=杨学明

<申请日>=2006.03.16

<地址>=430075湖北省武汉市武昌东湖新技术开发区武汉军械士官学校自行火炮系

<摘要>=本发明氟碳表面活性剂改性燃油增效母料组合物为一种运用表面活性物质—氟碳表面

活性剂为主要改性物质，改变燃油表面张力的方法，改善燃油的分散性，促进燃烧提高燃油

燃烧的效率，提高引擎动力，节约燃油；运用辅助改性物质—醇醚类溶剂及酯类物质为辅助

改性物质，提升燃油辛烷值的方法，减少燃油异常爆燃，抑制积碳和胶质产生，降低尾气排

放污染。本发明由固料和液料两个部分组成，其中固料组分按重量份数由氟碳表面活性剂

20-80、二茂铁10-50、单硬脂酸甘油酯8-20、十二烷基硫酸钠2-10，液料按体积份数由醇

溶剂25-85、醚溶剂5-45、异辛醇6-20、乙酸叔丁酯4-10组份组成。固料与液料比为：固∶

液＝16～26g∶1L。该母料组合物不仅适用于车用无铅汽油，也适合于醇型汽油。

<国省代码>=湖北;42

<REC>

<申请号>=CN200710072278.X

<名称>=一种柴油复合添加剂

<主分类号>=C10L1/30(2006.01)I

<分类号>=C10L1/30(2006.01)I;C10L10/00(2006.01)I;C10L1/196(2006.01)N;C10L1/188(2006.01)N

<申请（专利权）人>=哈尔滨工业大学

<发明（设计）人>=顾大明;张大伟;马  豪

<公开（公告）日>=2009.07.29

<公开（公告）号>=CN100519710

<专利代理机构>=哈尔滨市松花江专利商标事务所

<代理人>=岳泉清

<申请日>=2007.05.30

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号

<摘要>=一种柴油复合添加剂，它涉及一种柴油添加剂。本发明解决了现有的柴油

添加剂虽然能提高柴油某一性能，但同时降低了柴油的其它性能和指标、增加

了柴油中污染物的含量、腐蚀铁质容器，以及现有添加剂之间不能复合使用以

提高柴油的综合性能的问题。本发明柴油复合添加剂按重量百分比由0.5～99％

的低温流动性增强剂、0.5～99％的节能催化剂和0.5～99％的抗爆性能提升剂组

成。本发明可以使柴油的冷滤点降低14～16℃、节油率提高2.2％、十六烷值

提高4～8个单位、CH的排放量减少30％。本发明在提高柴油的一些性能的同

时而不降低柴油的其它性能和指标；本发明复合柴油添加剂中不含有芳香烃、

含氮化合物和含氯化物，不会增加柴油中苯和尾气中污染物的含量，不腐蚀铁

质容器。

<国省代码>=黑龙江;23

<REC>

<申请号>=CN200510045853.8

<名称>=一种以甲烷为反应气提高煤热解焦油产率的方法

<主分类号>=C10G1/00(2006.01)I

<分类号>=C10G1/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=大连理工大学

<发明（设计）人>=胡浩权;刘全润

<公开（公告）日>=2009.07.01

<公开（公告）号>=CN100506948

<专利代理机构>=大连八方知识产权代理有限公司

<代理人>=卫茂才

<申请日>=2005.02.02

<地址>=116026辽宁省大连市中山路158号

<摘要>=本发明属于能源技术领域，提供一种在煤热解和焦化过程中提高焦油产率的方法。是以

甲烷为反应气，并添加适当的氧化剂，甲烷和氧化剂混合后进入热解反应器，热解反应器分

为上下两层，中间用气体分布板隔开，甲烷经催化剂活化后进入煤层，对煤进行热解和焦

化。优点是以甲烷替代纯氢气作为加氢热解反应气，可以降低加氢热解成本，产品中焦油产

率高于相同条件下加氢热解焦油产率，而半焦收率与惰性气氛下热解半焦收率相当，高于相

同条件下加氢热解半焦收率，催化剂和煤不直接混合，易于回收。

<国省代码>=辽宁;21

<REC>

<申请号>=CN200610075671.X

<名称>=一种脱除原油或馏分油中环烷酸的方法

<主分类号>=C10G29/20(2006.01)I

<分类号>=C10G29/20(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国海洋石油总公司;中海油气开发利用公司

<发明（设计）人>=付玉娥;王玉海

<公开（公告）日>=2009.07.01

<公开（公告）号>=CN100506949

<专利代理机构>=北京纪凯知识产权代理有限公司

<代理人>=关 畅

<申请日>=2006.04.18

<地址>=100027北京市东城区东直门外小街6号

<摘要>=本发明公开了一种脱除原油或馏分油中环烷酸的方法，是将至少一种离子液体加

入到原油或馏分油中，在20-80℃下混合反应，静置、分离得到脱酸的原油或馏分油。

为了增强脱环烷酸的效果，还可以同时加入辅助化合物。由于离子液体和辅助化合物

与原油和馏分油有很好的互溶性，本发明采用离子液体脱除原油或馏分油中的酸性化

合物时，不容易发生乳化，且容易与酸发生络合，生成相应的离子液体-酸络合物，

经静置能与原油或馏分油分层，从而与原油或馏分油实现分离；离子液体可循环使用，

原油或馏分油中环烷酸脱除率高，能达到90％左右；分离过程条件温和，能量消耗低；

分离过程没有使用具有腐蚀性的碱液，油料损失小，实现清洁分离，并且对设备的腐

蚀性小。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN02824880.5

<名称>=提高焦化工艺产率的方法

<主分类号>=C10G31/09(2006.01)I

<分类号>=C10G31/09(2006.01)I;C10G53/02(2006.01)I;C10G55/04(2006.01)I

<申请（专利权）人>=埃克森美孚研究工程公司

<发明（设计）人>=迈克尔·西斯金;拉梅什·雷卢马尔·赫姆拉贾尼;格伦·爱德华·菲利普斯;西蒙·罗伯特·凯莱门;钱匡南

<公开（公告）日>=2009.07.01

<公开（公告）号>=CN100506950

<专利代理机构>=中原信达知识产权代理有限责任公司

<代理人>=郭国清;樊卫民

<申请日>=2002.12.03

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=本发明涉及提高焦化工艺生产的石油物流产率的方法。在优选的

实施方案中，本发明涉及再生过滤器的方法，该过滤器用于除去焦化

瓦斯油里的颗粒物质，提高焦化瓦斯油和改质的焦化瓦斯油产品的产

率。

<国省代码>=美国;US

<REC>

<申请号>=CN200610037741.2

<名称>=复合型油溶性破乳剂产品及其生产方法

<主分类号>=C10G33/00(2006.01)I

<分类号>=C10G33/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=长江(扬中)电脱盐设备有限公司

<发明（设计）人>=刘建春;王龙祥;任  旭

<公开（公告）日>=2009.07.01

<公开（公告）号>=CN100506951

<专利代理机构>=镇江京科专利商标代理有限公司

<代理人>=沈卫平

<申请日>=2006.01.09

<地址>=212200江苏省扬中市开发区沙家港长江(扬中)电脱盐设备有限公司

<摘要>=本发明提供了一种复合型油溶性破乳剂及其生产方法，复合型油

溶性破乳剂由混合溶剂和功能破乳剂组成，混合溶剂采用二甲苯、甲

醇、异丙醇、溶剂油、碳酸二甲酯有机溶剂中的一种或数种，功能破

乳剂采用非离子类型表面活性剂，其中混合溶剂组分质量百分比配比

为30-70％，功能破乳剂组分质量百分比配比为70-30％；复配工艺

在带有夹套保温的搅拌釜中进行，控制条件为：复配混合温度20-80

℃，搅拌转速30-150r/min，搅拌时间20-60min，放料温度30-40℃。

<国省代码>=江苏;32

<REC>

<申请号>=CN03807815.5

<名称>=烃类原料的加氢处理

<主分类号>=C10G65/00(2006.01)I

<分类号>=C10G65/00(2006.01)I;C10G65/02(2006.01)I

<申请（专利权）人>=英格哈得公司

<发明（设计）人>=马里厄斯·瓦尔坎浦;迟中明;许贝特斯·阿德里亚努斯·堆因达姆

<公开（公告）日>=2009.07.01

<公开（公告）号>=CN100506952

<专利代理机构>=中原信达知识产权代理有限责任公司

<代理人>=郭国清;樊卫民

<申请日>=2003.04.07

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=本发明涉及含有硫和/或氮污染物的烃类原料的加氢处理方法，

此方法包括在至少一种负载于第一酸性载体上的第一组VIII族金属催

化剂存在下，烃类原料与氢气进行第一次接触反应，然后在至少一种

负载于酸性较弱载体上的第二组VIII族金属催化剂存在下，烃类原料

与氢气进行第二次接触反应。

<国省代码>=美国;US

<REC>

<申请号>=CN02803887.8

<名称>=固体燃料的气化装置

<主分类号>=C10J3/00(2006.01)I

<分类号>=C10J3/00(2006.01)I;B09B3/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=独立行政法人科学技术振兴机构;株式会社资源循环技术研究所

<发明（设计）人>=吉川邦夫;铃木就实

<公开（公告）日>=2009.07.01

<公开（公告）号>=CN100506953

<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

<代理人>=王 健

<申请日>=2002.01.18

<地址>=日本埼玉县

<摘要>=提供一种能够将通过固体燃料的热分解在热分解炉生成的热分解

气体改性成粗燃料气体的固体燃料气化装置。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200510042857.0

<名称>=燃油添加剂

<主分类号>=C10L1/22(2006.01)I

<分类号>=C10L1/22(2006.01)I

<申请（专利权）人>=陕西师范大学

<发明（设计）人>=王  博;马红竹

<公开（公告）日>=2009.07.01

<公开（公告）号>=CN100506954

<专利代理机构>=西安永生专利代理有限责任公司

<代理人>=申忠才

<申请日>=2005.06.28

<地址>=710062陕西省西安市长安南路199号

<摘要>=一种燃油添加剂，由酞菁钴5～10％、二氯乙烷5～10％、辛酸钾或油酸钾或环

烷酸钾5～10％、辛酸锂或油酸锂或环烷酸锂10～20％、油酸酰二乙胺或辛酸酰二乙

胺或环烷酸酰二乙胺或辛酸酰乙二胺或油酸酰乙二胺或环烷酸酰乙二胺10～20％、

混合丁醇5～10％、二甲苯20～60％重量百分比的原料制成。它以体积比为7‰、6

‰、5‰分别加入到RON为88<sup>#</sup>汽油中制成无铅汽油，经检测，所检项目符合

GB17930-1999质量指标要求。它以体积比为5‰加入到RON为88<sup>#</sup>汽油制成无铅汽

油，与RON90汽油进行了汽油发动机台架对比经试验，检验结论：本发明燃油添加

剂汽油用于燃油发动机，具有外特性功率增加、有效燃油消耗率下降、怠速工况CO

和HC排放量低等优点。

<国省代码>=陕西;61

<REC>

<申请号>=CN200410063711.X

<名称>=改进燃烧和发动机清洁的馏出燃料组合物

<主分类号>=C10L1/30(2006.01)I

<分类号>=C10L1/30(2006.01)I

<申请（专利权）人>=雅富顿公司

<发明（设计）人>=T·J·亨利

<公开（公告）日>=2009.07.01

<公开（公告）号>=CN100506955

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=张元忠;马崇德

<申请日>=2004.07.07

<地址>=美国弗吉尼亚州

<摘要>=本发明提供了一种馏出燃料添加剂组合物和一种燃料组合物，其

含有馏出燃料、高碱性磺酸钙清净剂、琥珀酰亚胺分散剂和有机金属

锰化合物。还提供一种改进柴油吸入体系清洁度的方法，该方法是在

所述体系中燃烧含有燃料添加剂组合物的馏出燃料。

<国省代码>=美国;US

<REC>

<申请号>=CN200610102036.6

<名称>=一种采用物理方法分离焦炉气生产液化天然气的方法

<主分类号>=C10L3/08(2006.01)I

<分类号>=C10L3/08(2006.01)I

<申请（专利权）人>=杜文广;刘守军;程加林;何小刚

<发明（设计）人>=杜文广;刘守军;程加林;何小刚

<公开（公告）日>=2009.07.01

<公开（公告）号>=CN100506956

<专利代理机构>=山西五维专利事务所（有限公司）

<代理人>=魏树巍

<申请日>=2006.10.19

<地址>=030009山西省太原市北大街平民路北5号天成公寓

<摘要>=一种采用物理方法分离焦炉气生产液化天然气的方法是将焦化

厂放散的焦炉气采用变压吸附与深度冷冻集成的物理分离方法，将焦

炉气中的甲烷等组份液化分离制得液化天然气产品，本发明具有工艺

过程简单，将焦炉气中各组份分离，充分利用，可方便用于生产多种

化工产品的优点。

<国省代码>=山西;14

<REC>

<申请号>=CN200610122686.7

<名称>=以二甲醚为原料生产代天然气的方法

<主分类号>=C10L3/08(2006.01)I

<分类号>=C10L3/08(2006.01)I

<申请（专利权）人>=罗东晓

<发明（设计）人>=罗东晓

<公开（公告）日>=2009.07.01

<公开（公告）号>=CN100506957

<专利代理机构>=广州新诺专利商标事务所有限公司

<代理人>=华 辉

<申请日>=2006.10.12

<地址>=510635广东省广州市天河龙口东路205号402房

<摘要>=本发明是一种以二甲醚为原料生产代天然气的方法，以二甲醚为原料部分代

替或全替代液化石油气或其它可燃气体用以生产城镇燃气，比如生产10T～13T代天然气，

具有燃烧率高、环保性能好、性价比合理等优点，而且可充分利用燃气企业已有生产装置，

装置改造量极小，具有投资省、建设周期短、装置启动快速、操作方便，安全可靠性高、原

料转换灵活等特点，适合现有煤气生产企业降低燃气生产成本以提高经济效益、扩大产能以

弥补原有气源不足、实施原料多元化以提高供气的安全可靠性，达到提高企业经济与社会效

益的目的。本发明技术处于国内领先水平，在能源及燃气行业有良好的推广应用前景，可以

产生明显的经济效益和社会效益。

<国省代码>=广东;44

<REC>

<申请号>=CN200610030347.6

<名称>=一种纯氧焦炭连续气化制备一氧化碳的装置及其方法

<主分类号>=C10J3/20(2006.01)I

<分类号>=C10J3/20(2006.01)I;C10J3/16(2006.01)I

<申请（专利权）人>=於子方;孙建民

<发明（设计）人>=孙建民;於子方

<公开（公告）日>=2009.07.22

<公开（公告）号>=CN100516177

<专利代理机构>=上海浦东良风专利代理有限责任公司

<代理人>=陈志良

<申请日>=2006.08.24

<地址>=200063上海市曹杨路1040弄2号楼中谊大厦6楼

<摘要>=本发明公开一种纯氧焦炭连续气化制备一氧化碳的装置及其方法。该装置主要由炉顶

设有煤气出口管的固定床煤气发生炉构成，所述煤气发生炉的内壁设有高度为2.6～5.2m、

承压0.2～1.6MPa的水夹套，顶部设有焦炭进口，内部设有与所述焦炭进口相连的焦炭分布

器；所述焦炭分布器下端与所述水夹套上封头之间的水平间距为200mm～600mm；所述煤

气发生炉内灰渣层高度至少1200mm，焦炭层顶部至所述焦炭进口的空程高度为2m±0.5m。

本发明解决了现有技术中制备一氧化碳的成本高、设备庞大、单位产品的生产能耗较高的

问题。

<国省代码>=上海;31

<REC>

<申请号>=CN200610086372.6

<名称>=车用环保型甲醇汽油

<主分类号>=C10L1/02(2006.01)I

<分类号>=C10L1/02(2006.01)I;C10L1/23(2006.01)I

<申请（专利权）人>=顾杏泉

<发明（设计）人>=顾杏泉

<公开（公告）日>=2009.07.22

<公开（公告）号>=CN100516178

<专利代理机构>=苏州市新苏专利事务所有限公司

<代理人>=朱建民

<申请日>=2006.07.09

<地址>=215400江苏省太仓市浮桥镇日新村十组02

<摘要>=本发明公开了一种车用环保型甲醇汽油，它由下述重量配比的原料配

制：甲醇1～40份、基础油50～89份、乙烷0.1～0.3份、正己烷0.1～

0.3份、甲基叔丁基醚3～5份、乙醇0.3～0.8份、2，2-二甲基丁烷0.05～

0.1份、叔丁醇0.1～0.3份、正丙醇0.1～0.3份、丁醇0.1～0.3份、

甘醇0.2～0.5份、1，3-二羟基丁烷0.1～0.15份、新戊二醇0.3～0.8份、

1，6-二羟基己烷0.1～0.15份、三羟甲基丙烷0.2-0.5份、季戊四醇0.3～

0.5份、二异丙醚0.5～0.8份、2-乙二氧基乙酸乙酯0.1～0.3份、硝酸

异丙酯0.1～0.3份、二甲基酮0.2～0.5份、丙二酸乙酯0.1～0.2份、

碳酸二苯酯0.05～0.2份、102TB腐蚀抑制剂0.01～0.03、107PT防溶胀

剂0.01～0.03。本发明的甲醇汽油，清洁环保、辛烷值高、混溶性好、燃

烧充分、抗震性好、动力性强。

<国省代码>=江苏;32

<REC>

<申请号>=CN200610125558.8

<名称>=生物燃化液及其制备方法

<主分类号>=C10L1/02(2006.01)I

<分类号>=C10L1/02(2006.01)I;C10L1/19(2006.01)I

<申请（专利权）人>=杜茂华;杜茂强;邱顺嘉

<发明（设计）人>=杜茂华;杜茂强;邱顺嘉

<公开（公告）日>=2009.07.22

<公开（公告）号>=CN100516179

<专利代理机构>=柳州市荣久专利商标事务所（普通合伙）

<代理人>=张荣玖

<申请日>=2006.12.18

<地址>=545800广西壮族自治区象州县中平镇良山村民委新花王村

<摘要>=一种以醇类物质为主要成份的生物燃化液及其制备方法。该生物燃化液

是由乙醇、异丙醇、甲醇、异丁醇、石脑油、正丙醇、二甲苯、新戊二醇、

吡啶、丙酮、碳酸二甲酯组成的混合物，所述的二甲苯为对二甲苯或邻二甲

苯或两者的混合物。其制作方法是将组成本发明生物燃化液的各组分物质在

常温、常压混合制成，其主要步骤包括：在乙醇中加入乙醇变性添加剂，加

甲醇，加石脑油，添加添加剂，在各组分添加过程中，均一边加料一边搅拌

2～4分钟，待加料完毕后继续搅拌3～5分钟。该生物燃化液制备工艺简单、

原料来源丰富，成本低，环保性好，热值高，可完全替代汽油使用于内燃机，

也可以以任意比例和汽油混合使用，增加燃料的品种，以弥补天然燃料的供

应紧缺。

<国省代码>=广西;45

<REC>

<申请号>=CN200610020511.5

<名称>=车用高清洁甲醇复合汽油及其制作方法

<主分类号>=C10L1/04(2006.01)I

<分类号>=C10L1/04(2006.01)I;C10L1/185(2006.01)I;C10L1/12(2006.01)N

<申请（专利权）人>=肖  军;卢  军;辜美全;蒲跃泉;黄晓秋

<发明（设计）人>=辜美全;肖  军;蒲跃泉

<公开（公告）日>=2009.07.22

<公开（公告）号>=CN100516180

<专利代理机构>=

<代理人>=

<申请日>=2006.03.20

<地址>=518000广东省深圳市福田区彩云路长城盛世五栋11G

<摘要>=车用高清洁甲醇复合汽油及其制作方法，其由甲醇、现行石化汽油、丙

酮、异丙醚、异丙醇、异戊醇、叔丁醇和合成添加剂组成，所述合成添加剂

由活性氧化锌、过氧化钠、环烷酸铁、硝酸异丙酯等调制而成。本发明的车

用高清洁甲醇复合汽油具有良好的启动性、动力性、抗爆性、抗腐性、安定

性，彻底解决了甲醇汽油原有的对紫铜的腐蚀性和对橡胶的溶胀性问题。与

现行石化汽油相比，油耗率低，尾气排放少，能与现行石化汽油任意混合使

用，无需改变现有车辆发动机系统结构，并能有效清除发动机的积碳和胶质，

长期使用，能提高发动机的使用寿命。此外，本发明还涉及一种车用高清洁甲

醇复合汽油的制作方法。本发明技术生产设备投资比例小，项目可操作性强。

<国省代码>=广东;44

<REC>

<申请号>=CN200610072943.0

<名称>=一种醇基复合汽油及其制备方法

<主分类号>=C10L1/04(2006.01)I

<分类号>=C10L1/04(2006.01)I;C10L1/26(2006.01)I;C10L1/185(2006.01)N

<申请（专利权）人>=杨如平

<发明（设计）人>=杨如平

<公开（公告）日>=2009.07.22

<公开（公告）号>=CN100516181

<专利代理机构>=北京集佳知识产权代理有限公司

<代理人>=孙长龙

<申请日>=2006.04.06

<地址>=100084北京市清华大学东门东升大厦B座607号

<摘要>=本发明公开了一种醇基复合汽油及其制备方法。该醇基复合汽油

由下列重量百分比的原料组成：甲醇10-70％，复合添加剂1-6％，余

量为汽油；所述的复合添加剂中包含石脑油和甲基环戊二烯基二茂

铁。该醇基复合汽油的制备方法是在常温常压下，先将复合添加剂与

甲醇混合，搅拌均匀后；由原料泵经管道输送至汽油罐，与汽油混合

均匀即得。本发明所述的醇基复合汽油具有辛烷值高，燃烧充分，无

残留，无污染的优点，并具有与优质汽油相同的安定性、抗爆性。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN02809218.X

<名称>=一种能减少排放的低排放无铅汽油及给机动车发动机提供该燃料的方法

<主分类号>=C10L1/06(2006.01)I

<分类号>=C10L1/06(2006.01)I;C10L1/02(2006.01)I

<申请（专利权）人>=BP北美公司

<发明（设计）人>=莱斯利·R·沃尔夫;托马斯·J·邦德;杰拉德·S·雷恩;詹姆士·J·西姆尼克;道格拉斯·N·朗德尔;弗兰克·S·杰瑞;罗伯特·J·舍弗尔;詹姆士·P·乌伊莱因;弗兰克·J·斯罗卡;艾伦·A·科津斯基;林德赛·F·斯各特;理查德·A·克雷奇默

<公开（公告）日>=2009.07.22

<公开（公告）号>=CN100516182

<专利代理机构>=中原信达知识产权代理有限责任公司

<代理人>=郭国清;樊卫民

<申请日>=2002.05.02

<地址>=美国伊利诺斯州

<摘要>=一种减少排放的无铅汽油，具有至少其中之一，辛烷值小于约

86.7，硫含量小于约40ppmw，可任选含有含氧化合物，与辛烷值最

小为87的汽油比较可减少排放。为单辆车和车组提供了一种减少机

动车内燃机产生的排放的方法。也公开了一种利用配送网络减少排放

的方法，及通过炼厂及机动车的结合减少排放的系统。

<国省代码>=美国;US

<REC>

<申请号>=CN200510080799.0

<名称>=通过耦合萃余残渣造粒实现重质油深度梯级分离的方法及处理系统

<主分类号>=C10C1/18(2006.01)I

<分类号>=C10C1/18(2006.01)I;C10G21/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油大学(北京)

<发明（设计）人>=赵锁奇;徐春明;王仁安;许志明;孙学文;庄庆发

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100513520

<专利代理机构>=北京三友知识产权代理有限公司

<代理人>=黄 健

<申请日>=2005.07.05

<地址>=102249北京市昌平区府学路

<摘要>=本发明公开了一种通过耦合萃余残渣造粒实现重质油深度梯级分离的

方法及分离系统，溶剂萃取分离后的沥青相中通过引入分散溶剂，在气固

分离器中快速相变被强化分散为固体微粒，而溶剂气化为气体，实现沥青

与溶剂的低温分离，并且沥青微粒尺寸易调控；本发明的分离方法还包括

对重质油原料进行三级分离，对从重质油原料中分离出的脱沥青油相利用

超临界溶剂处理，进一步分离出轻脱油(DAO)中的胶质成分，最大限度地

提高轻脱油的收率和品质。本发明的工艺及系统利用常压低温气固分离器

替代高温高压加热炉，并省去胶质分离塔进料加热或换热装置，因此简

化了流程，降低了投资。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200610016040.0

<名称>=生物柴油的制备方法

<主分类号>=C10G3/00(2006.01)I

<分类号>=C10G3/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=张海军

<发明（设计）人>=张海军

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100513521

<专利代理机构>=天津市三利专利商标代理有限公司

<代理人>=肖莉丽

<申请日>=2006.09.28

<地址>=300280天津市大港区大港油田二号院原四厂液化气站

<摘要>=本发明一种生物柴油的制备方法，旨在提供一种使用固体酸和固体碱做

催化剂，降低反应的活化能，提高反应速度的制备生物柴油的方法。干燥后

的高含游离脂肪酸的油脂和甲醇或乙醇及甲醇或乙醇的共溶剂按摩尔比为

1∶6-1∶6.05的比例进入装填有固体催化剂A的固定床反应器中，在60-65

℃反应3小时左右，将油相与甲醇或乙醇及其共溶剂、甘油相分离，油相进

入装填有固体催化剂B的固定床反应器中，并在其中加入甲醇或乙醇以及甲

醇或乙醇的共溶剂，在60-65℃反应3小时左右，之后，蒸馏出甲醇或乙醇

和共溶剂，再将甘油相和生物柴油相分离，分离后的生物柴油相进行蒸馏得

到成品生物柴油。本发明催化剂催化活性高，降低了反应的活化能，反应速

度快。

<国省代码>=天津;12

<REC>

<申请号>=CN03146166.2

<名称>=一种高芳烃橡胶油生产工艺

<主分类号>=C10G21/12(2006.01)I

<分类号>=C10G21/12(2006.01)I;C08L21/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油天然气股份有限公司

<发明（设计）人>=吕  贞;胡宇辉;刘亚娟;张  勇;宋  丽

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100513523

<专利代理机构>=北京市中实友知识产权代理有限责任公司

<代理人>=金 杰

<申请日>=2003.07.25

<地址>=100011北京市东城区安德路16号洲际大厦

<摘要>=本发明涉及一种在橡胶工业中使用的高芳烃橡胶油生产工艺，其

特征在于：用掺渣量为20％的催化裂化循环油作为原料，润滑油糠

醛精制装置的抽出液，作为溶剂，溶剂按体积比为2∶1，抽提温度

为70℃，通过在润滑油糠醛精制装置上增加的一组静态混合器、沉

降塔和催化循环油糠醛回收塔进行抽提得到高芳烃橡胶油，结果表明

润滑油糠醛精制油抽出液，具有更好的选择性，抽提出的抽出油，具

有芳烃含量高达91.38％，倾点低的优点，同时润滑油糠醛抽出液中

的抽出油也得到提纯，具有投资低、能耗低、操作费用低等特点。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200510045868.4

<名称>=一种氧化脱硫生产低硫柴油的方法

<主分类号>=C10G27/12(2006.01)I

<分类号>=C10G27/12(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院

<发明（设计）人>=黎元生;齐慧敏;王海波;勾连科

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100513524

<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司

<代理人>=李 微

<申请日>=2005.02.05

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明公开了一种馏分油氧化脱硫方法，该方法包括馏分油与双氧水在包

括低级有机酸催化剂存在的情况下，在多级反应器中进行反应；每级反应器出

来的反应产物都经过油水相的分离，水相去有机酸回收，油相作为下一级反应

器的进料油；每一级反应器的进料除了来自上一级的原料油外，都新补充有机

酸和双氧水。根据原料油硫含量和产品对硫含量的要求确定不同的反应级数，

最后一级分出的馏分油经脱水后直接作为低硫产品出装置。与现有馏分油氧化

脱硫技术相比，本发明的工艺省去了氧化反应后油相的溶剂萃取或吸附过程，

使生产流程大幅度简化，操作费用得以大量降低，而且处理的原料更加灵活。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200610113793.3

<名称>=一种稠油油藏聚驱原油采出液脱水破乳剂

<主分类号>=C10G33/00(2006.01)I

<分类号>=C10G33/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油天然气股份有限公司

<发明（设计）人>=付亚荣;李冬青;付丽霞;田  炜;马永忠;刘建华;蔡远红

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100513525

<专利代理机构>=北京市中实友知识产权代理有限责任公司

<代理人>=李玉明

<申请日>=2006.10.17

<地址>=100011北京市东城区安德路16号洲际大厦

<摘要>=一种稠油油藏聚驱后采出液脱水破乳剂及其制备方法。其特征在于：

首先分别制备两种表面活性剂，然后将两种表面活性剂、N-乙基全氟辛

基磺酰胺聚氧乙烯醚依次置于反应釜中在一定温度下反应一段时间后得

到一种干剂，最后将这种干剂置于混配釜中缓慢滴加水，得到稠油油藏聚

驱原油脱水用破乳剂。其破乳脱水效果优于现有破乳剂。在原油脱水中，

稠油油藏聚驱原油采出液脱水破乳剂加量少，原油脱后含水小于0.2％，

污水含油小于50mg/l。使原油脱后含水符合要求；污水中含油量从20％

以上，降低到50mg/l以下。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN03121785.0

<名称>=含有磷、钼和羟基取代的二硫代氨基甲酸酯的润滑油组合物

<主分类号>=C10M137/10(2006.01)I

<分类号>=C10M137/10(2006.01)I

<申请（专利权）人>=乙基公司

<发明（设计）人>=V·J·加托

<公开（公告）日>=2009.07.29

<公开（公告）号>=CN100519713

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=刘元金;杨九昌

<申请日>=2003.02.08

<地址>=美国弗吉尼亚州

<摘要>=本发明涉及一种润滑组合物，其含有润滑粘性基油、羟基取代的二硫氨基

甲酸酯、有机钼化合物和任选一种磷源。

<国省代码>=美国;US

<REC>

<申请号>=CN200510010036.9

<名称>=通用减磨润滑油添加剂及制备方法

<主分类号>=C10M139/00(2006.01)I

<分类号>=C10M139/00(2006.01)I;C10M103/02(2006.01)I;C10M103/06(2006.01)I

<申请（专利权）人>=吴兴和

<发明（设计）人>=吴兴和;耿玉全

<公开（公告）日>=2009.07.29

<公开（公告）号>=CN100519714

<专利代理机构>=大庆市远东专利商标事务所

<代理人>=马洪发

<申请日>=2005.05.24

<地址>=163111黑龙江省大庆市萨尔图区中三路99号

<摘要>=本发明的通用减磨润滑油添加剂及制备方法属于润滑油添加剂，按重量份

数由下列组份构成，石墨5～10份；二硫化钼含量1～4份；钛酸酯偶联剂0.1～

0.9份；分散剂8～20份；分散介质65～90份。其具体的制备方法包括以下步

骤：将石墨、二硫化钼进行粉碎；取石墨和二硫化钼以重量份按3～10∶1～5比

例混合；加入6-14份基础油，再加入钛酸酯偶联剂0.1～0.9份，在捏合机中

捏合20-50分钟；再加入分散剂8～20份和基础油65～90份，在50～70Mpa下

高压均质一次，即得到通用减磨润滑油添加剂成品。本发明的通用减磨润滑油

添加剂具有节能、环保、减磨、增速等作用。

<国省代码>=黑龙江;23

<REC>

<申请号>=CN200510112221.9

<名称>=农林业有机废弃物快速热裂解制取燃料油设备

<主分类号>=C10G1/00(2006.01)I

<分类号>=C10G1/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=刘荣厚;栾敬德

<公开（公告）日>=2009.07.08

<公开（公告）号>=CN100510007

<专利代理机构>=上海交达专利事务所

<代理人>=王锡麟;王桂忠

<申请日>=2005.12.29

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=一种化工机械技术领域的农林业有机废弃物快速热裂解制取燃料油设备。

本发明包括：贫氧气体发生装置、喂入装置、流化床反应器、产物收集装置、

温度控制设备。连接关系为：贫氧气体发生装置与流化床反应器通过管路相连；

喂入装置通过垂直贯穿于流化床反应器器壁底部的圆管焊接在流化床反应器

上，流化床反应器与喂入装置共同焊接在一个基座上；产物收集装置与流化床

反应器通过法兰盘连接，温度控制设备通过线路与流化床反应器、贫氧气体发

生装置相连。本发明不仅降低了试验成本，而且解决了物料在进入反应器前局

部受热结焦的难题，为农林业有机废弃物热裂解建模提供了可能。

<国省代码>=上海;31

<REC>

<申请号>=CN200610104788.6

<名称>=微波辅助路易斯碱催化制备生物柴油的方法

<主分类号>=C10G3/00(2006.01)I

<分类号>=C10G3/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=西北农林科技大学

<发明（设计）人>=高锦明;张增强;杨胜祥;王  栩;张鞍灵;李满林

<公开（公告）日>=2009.07.08

<公开（公告）号>=CN100510008

<专利代理机构>=西安新思维专利商标事务所有限公司

<代理人>=李 罡

<申请日>=2006.10.23

<地址>=712100陕西省西安市杨凌示范区邰城路3号

<摘要>=本发明是一种利用微波提供酯交换的能量，以路易斯碱为催化剂的微

波辅助路易斯碱催化制备生物柴油的方法。现有的用于制备生物柴油的酯

交换过程常用的催化剂有浓硫酸、苯磺酸和磷酸等，酸催化酯交换过程产

率高，但反应速率慢、能耗高。本发明按物质的量比将油脂1份、甲醇3～10

份、路易斯碱用量为油脂重量的1％～5％置于反应容器内混合均匀后，将反

应器置于微波发生器中，控制反应温度为45～85℃，加热回流2～10分钟后，

冷却并离心分离，得到的粗品生物柴油，经水洗、干燥，于220～250℃连续

减压蒸馏，得成品生物柴油。该方法不仅生产工艺简单，反应时间大为缩

短，能耗大为减少，而且使用安全可靠，生产效率高。

<国省代码>=陕西;61

<REC>

<申请号>=CN200610125581.7

<名称>=制备生物柴油的方法

<主分类号>=C10G3/00(2006.01)I

<分类号>=C10G3/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=华中农业大学

<发明（设计）人>=刘  云

<公开（公告）日>=2009.07.08

<公开（公告）号>=CN100510009

<专利代理机构>=武汉宇晨专利事务所

<代理人>=王敏锋

<申请日>=2006.12.26

<地址>=430070湖北省武汉市洪山区狮子山街1号

<摘要>=本发明属于生物柴油制备技术领域。利用高酸值废弃油脂为原料，以树脂为催化剂，通

过酯化和酯交换反应得到生物柴油。步骤包括：将酸价为10～105mgKOH/g油的废弃油与低

碳醇和阳离子酸性树脂加入反应釜中反应；温度50～100℃，时间3～15h，催化剂含水量1～10

％，其与原料油质量百分比17％～50％，油/醇质量体积比1∶0.5～1∶8；离心分离树脂，油相

和粗甘油相；油相和粗甘油相分别减压蒸馏出低碳醇，得生物柴油和甘油。与现有技术相比，

本发明的催化剂，催化效果好，可再生利用，从而降低生物柴油生产成本，本发明工艺简单，

易于工业化，提出的绿色生产工艺，有效地缓解了生物柴油制备过程中对环境的“二次污染”。

<国省代码>=湖北;42

<REC>

<申请号>=CN200710020053.X

<名称>=四氯化钛催化高酸值废弃油脂制备生物柴油的方法

<主分类号>=C10G3/00(2006.01)I

<分类号>=C10G3/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=扬州大学

<发明（设计）人>=袁  宇;冯  旋;陶义华

<公开（公告）日>=2009.07.08

<公开（公告）号>=CN100510010

<专利代理机构>=扬州苏中专利事务所（普通合伙）

<代理人>=胡定华

<申请日>=2007.02.09

<地址>=225009江苏省扬州市大学南路88号

<摘要>=本发明公开了一种四氯化钛催化高酸值废弃油脂制备生物柴油的

方法，主要包括以下步骤：(1)向废弃油脂中加入重量百分比为0.5％～

1.5％的活性碳制得预处理废弃油脂；(2)将预处理废弃油脂和甲醇、四

氯化钛加入反应器中，混合均匀后，常压下加热并维持在65℃～70℃，

搅拌回流反应3～8小时，反应物静置后分为上下两层，上层为含少量

甲醇和四氯化钛的高级脂肪酸甲酯液体；(3)将上层液体在65℃～70

℃条件下常压蒸馏脱除残留的甲醇，剩余物为含有四氯化钛(TiCl<sub>4</sub>)

的脂肪酸甲酯，用水洗至中性，除去杂质，干燥后即制得生物柴油。

本发明生产工艺简单，同时酯化、酯交换，污染较小，反应过程中和

后处理过程中基本没有皂化现象的发生，产品收率高、质量好。

<国省代码>=江苏;32

<REC>

<申请号>=CN200510135233.3

<名称>=一种脱除烃油中石油酸的方法

<主分类号>=C10G7/00(2006.01)I

<分类号>=C10G7/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

<发明（设计）人>=龙  军;侯栓弟;毛俊义;张占柱;张久顺;汪燮卿;武雪峰;何  峻

<公开（公告）日>=2009.07.08

<公开（公告）号>=CN100510011

<专利代理机构>=北京润平知识产权代理有限公司

<代理人>=刘国平;顾映芬

<申请日>=2005.12.27

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=一种脱除石油酸的方法包括在200-500℃的温度下，将含酸烃油与催化

剂接触，其特征在于，所述催化剂为酸性催化剂，含酸烃油与催化剂在蒸馏

塔内接触。本发明所使用的催化剂为酸性催化剂，该催化剂对含酸烃油中石

油酸的羧基起催化作用，使石油酸分解为烃类、二氧化碳、一氧化碳和水，

而且含酸烃油与催化剂在蒸馏塔内接触，生成的气体产物可以及时地从反应

体系中蒸走，有利于提高脱酸率；只需对常规蒸馏塔进行改造，在蒸馏塔底

部增加催化剂床层即可实现含酸烃油的脱酸过程，而且脱酸后的含酸烃油可

以在蒸馏塔中进行常规的蒸馏分离，得到脱酸的含酸烃油，因此设备投资少，

操作简单。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200610064907.X

<名称>=聚驱原油采出液脱水破乳剂

<主分类号>=C10G33/04(2006.01)I

<分类号>=C10G33/04(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油天然气股份有限公司

<发明（设计）人>=付亚荣;蔡远红;刘建华;申玉健

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100513526

<专利代理机构>=北京市中实友知识产权代理有限责任公司

<代理人>=李玉明

<申请日>=2006.03.17

<地址>=100011北京市东城区安德路16号洲际大厦

<摘要>=一种聚驱原油脱水用破乳剂及其制备方法。其特征在于：首先分别

制备三种表面活性剂，然后将三种表面活性剂置于搪瓷混配釜中搅拌、

加温，滴加甲醇和水，降温后得到聚驱原油脱水用破乳剂。其破乳脱水效

果优于现有破乳剂。在原油脱水中，聚驱原油采出液脱水破乳剂加量少，

原油脱后含水小于0.2％，污水含油小于50mg/l。使原油脱后含水符合要

求；污水中含油量从5500mg/l以上，降低到50mg/l以下。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200410050739.X

<名称>=一种柴油氧化脱硫的方法

<主分类号>=C10G53/14(2006.01)I

<分类号>=C10G53/14(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院

<发明（设计）人>=方向晨;宋丽芝;王海波;矫德卫;侯学伟;勾连科

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100513529

<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司

<代理人>=李 微

<申请日>=2004.10.29

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明公开了一种柴油氧化脱硫的方法，该方法包括柴油与氧化剂在同时

存在萃取剂的情况下在一种复配催化剂上进行反应。该复配催化剂是由无机固

体催化剂与强酸性树脂按重量比10∶1～3∶1混合而成的。该方法用于柴油脱硫过

程，能有效地将柴油中的含硫有机物氧化成具有极性物质进而通过分离而脱除。

与现有脱硫技术相比，该工艺过程缓和、不耗氢，投资低，可以作为柴油产品

的最终处理阶段，用以生产满足市场需求的低硫柴油。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200410050734.7

<名称>=一种溶剂油的加氢改质方法

<主分类号>=C10G65/12(2006.01)I

<分类号>=C10G65/12(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院

<发明（设计）人>=李  扬;刘继华;王  震;牛世坤;佟德群;徐大海

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100513530

<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司

<代理人>=李 微

<申请日>=2004.10.29

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明提供一种溶剂油的加氢改质方法。本发明以含有汽油、煤油、柴油

中一种或几种馏分的石油馏分为原料，在氢气存在和适宜条件下与包括含β沸石

的加氢改质催化剂接触反应，在含β沸石加氢改质催化剂床层之前和/或之后，可

以设置预精制催化剂床层和后精制催化剂床层。与现有技术相比，本发明方法

具有流程简单、易于操作、液收高、较大幅度降低产品密度及粘度等优点。本

发明方法主要用于溶剂油加氢改质过程。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200610008417.8

<名称>=一种中间馏分油循环的加氢裂化方法

<主分类号>=C10G65/12(2006.01)I

<分类号>=C10G65/12(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院;中国石化镇海炼油化工股份有限公司

<发明（设计）人>=曾榕辉;戴宝华;刘  涛;胡江青;石友良;洪  波;吴子明;黄新露

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100513531

<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司

<代理人>=李 微

<申请日>=2006.01.19

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明公开了一种劣质催化裂化柴油加氢裂化方法。本发明方法将劣质催

柴与重质加氢裂化原料混合后，首先进行加氢裂化，所得中间馏分油进行二段

加氢裂化，得到高芳潜重石脑油和低BMCI值的尾油。由于一段所得中间馏分油

已经脱除了硫、氮等杂质，催化剂活性得到充分发挥，因此可以在较高的空速

和较低的温度下进行操作，甚至在较低的氢分压下操作，经济性得到改观。而

且较低的氢分压有助于中间馏分油转化为高芳潜的重石脑油，较低的温度则减

少了重石脑油的进一步裂解，从而大大提高了重石脑油的收率。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN02117835.6

<名称>=重油悬浮床加氢裂化工艺

<主分类号>=C10G69/04(2006.01)I

<分类号>=C10G69/04(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油天然气股份有限公司;石油大学(华东)

<发明（设计）人>=阙国和;马  安;周家顺;邓文安;沐宝泉;金友海;王宗贤;刘  东;于道永;徐  海;石  斌;李庶峰;文  萍;张宏玉

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100513532

<专利代理机构>=北京市中实友知识产权代理有限责任公司

<代理人>=赵东冶

<申请日>=2002.05.23

<地址>=100724北京市东城区安德路16号洲际大厦

<摘要>=一种重油悬浮床加氢裂化新工艺，该工艺所用的加氢裂化反应器为全返混式环

流反应器，并附有与之相配合的固定床加氢精制反应器。该工艺所用的催化剂是以

铁—镍—锰—钼—钴等多金属水溶性盐类复配而成的催化剂，其助催化剂为水溶性

的含硫化合物。在产物分离系统中设置了多个旋流分离器，从而大大降低循环尾油

和减压尾油的固体含量。该工艺并具有溶剂分离系统，由旋流分离器底部所得的残

渣可进一步进行溶剂处理和催化剂的回收。该工艺对劣质稠油及其常压、减压渣油

的处理具有很高的转化率和馏分油收率以及十分良好的石脑油、柴油产品。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200410066275.1

<名称>=一种改性燃料油及其生产方法

<主分类号>=C10L1/04(2006.01)I

<分类号>=C10L1/04(2006.01)I

<申请（专利权）人>=上海精微粉溶机械设备有限公司

<发明（设计）人>=张景云;王力民

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100513534

<专利代理机构>=上海专利商标事务所有限公司

<代理人>=徐 迅

<申请日>=2004.09.10

<地址>=200235上海市徐汇区钦州路100号610室

<摘要>=本发明提供了一种改性燃料油及其生产方法。所述改性燃料

油含有：(a)10-70重量份数的重油；(b)30-90重量份数的柴油；

且重油和柴油的总量为100重量份，和(c)水，并且水与重油加柴

油的总油之间的重量比为5∶95-30∶70；其中，98％的水以0.1-3

微米的水滴形式存在，并且95％以上的水滴的粒径小于2微米。

本发明的改性燃料油稳定性好，雾化非常好，燃烧充分，污染极

小，是一种成本低廉的洁净燃料。

<国省代码>=上海;31

<REC>

<申请号>=CN200810050653.5

<名称>=一种低含丙烷、高含烯烃的车用液化石油气及其制备设备和工艺

<主分类号>=C10L3/12(2006.01)I

<分类号>=C10L3/12(2006.01)I

<申请（专利权）人>=殷乃勋;龙井众诚能源发展有限公司

<发明（设计）人>=殷乃勋

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100513537

<专利代理机构>=吉林长春新纪元专利代理有限责任公司

<代理人>=陈宏伟

<申请日>=2008.04.25

<地址>=130021吉林省长春市自由大路13号东北师大二教宿舍

<摘要>=本发明提供一种低含丙烷、高含烯烃的车用液化石油气及其制备设

备及工艺，将液化石油气经过净化处理，脱除液化石油气中的单质硫、

多硫化物、机械杂质、水、油渍后，在密闭状态下，向液化石油气中添

加一种不改变液化石油气的化学性质和燃烧特性，能够使液化石油气增

加压力的物质，增加压力在0.2-0.5MPa之内。低含丙烷高含烯烃的液化

石油气经精制后，使之能够满足汽车燃用的问题。从资源结构上解决了

由于我国丙烷资源不足，影响限制车用液化石油气推广应用的难题。

<国省代码>=吉林;22

<REC>

<申请号>=CN200510042677.2

<名称>=一种二芳基烷绝缘油

<主分类号>=C10M115/02(2006.01)I

<分类号>=C10M115/02(2006.01)I;C10N40/16(2006.01)N

<申请（专利权）人>=西安电力电容器研究所

<发明（设计）人>=郭天兴;陈温良;吴俊丽

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100513538

<专利代理机构>=西安智邦专利商标代理有限公司

<代理人>=徐 平

<申请日>=2005.05.13

<地址>=710082陕西省西安市桃园路北口10号

<摘要>=一种二芳基烷绝缘油，其分子结构通式为见右式，

其中R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>表示H或CH<sub>3</sub>。该绝缘油可用作各种电容器的浸渍剂。可作为

包括纸介质、纸膜复合介质和全膜介质的浸渍用，尤其适合高压聚丙烯薄膜全

膜介质的浸渍。本发明组份中芳香基团与脂肪基团的构成实现了优化组合，从

而进一步提高了绝缘油的芳香性，降低了绝缘油在低温下的粘度，因而绝缘油

在整个使用温度范围内耐电场作用的稳定性高，可适用于较高的工作电场强度。

<国省代码>=陕西;61

<REC>

<申请号>=CN03104808.0

<名称>=低灰分的燃气发动机润滑油组合物

<主分类号>=C10M143/00(2006.01)I

<分类号>=C10M143/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油天然气股份有限公司

<发明（设计）人>=李  军;李桂云;刘  岚

<公开（公告）日>=2009.07.15

<公开（公告）号>=CN100513539

<专利代理机构>=北京市中实友知识产权代理有限责任公司

<代理人>=刘东晖

<申请日>=2003.02.20

<地址>=100011北京市东城区安德路洲际大厦16号

<摘要>=本发明低灰分的燃气发动机润滑油组合物，包括基础油、降凝剂、

粘度指数改进剂、抗泡剂、金属清净剂组合物、聚烯烃丁二酰亚胺类

无灰分散剂、抗氧抗腐剂和抗磨剂，该金属清净剂组合物是高碱值金

属盐与中碱值金属盐或低碱值金属盐的混合物。可满足以液化石油气

(LPG)和压缩天然气(CNG)为燃料的车用燃气发动机的润滑要求，

该润滑油组合物具有优良的润滑性能、清净性能、分散性能、抗硝化

性能、抗氧抗腐性能和抗磨性能，同时具有较低的灰分(硫酸盐灰分

0.1％-0.6％，重量比)，可有效防止燃气发动机提前点火。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200610124009.9

<名称>=一种辅助分馏塔及其催化汽油降烯烃改质方法

<主分类号>=C10G7/00(2006.01)I

<分类号>=C10G7/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=华南理工大学

<发明（设计）人>=李亚军;赵丽华;李国庆

<公开（公告）日>=2009.07.29

<公开（公告）号>=CN100519699

<专利代理机构>=广州市华学知识产权代理有限公司

<代理人>=李卫东

<申请日>=2006.12.01

<地址>=510640广东省广州市天河区五山路381号

<摘要>=本发明公开了一种辅助分馏塔及其催化汽油降烯烃改质方法，该塔体内

安装有16块塔板，将整个塔体内部分割成17层，第17层安装有人字型挡板，

并设置有反应油气进料口、搅拌蒸汽进料口、油浆进料口、油浆出料口，第

16块塔板设置有中段和柴油抽出口，第13块塔板设置有中段返回进料口，

第4块塔板设置有顶循抽出口，第1块塔板设置有塔顶回流进料口、顶循返

塔进料口，塔体顶部通过换热器连接有分液罐。该塔结构简化，实现的催化

汽油降烯烃改质方法建立了新的利用分馏系统热量逐级加热粗汽油的换热流

程，实现了系统的用能优化，减少了焦炭和干气的产率，提高了汽油改质过

程的能量品质和热利用效率提高，降低了辅助分馏系统的装置能耗。

<国省代码>=广东;44

<REC>

<申请号>=CN200710027561.0

<名称>=一种柴油加氢精制分馏方法及其装置

<主分类号>=C10G7/02(2006.01)I

<分类号>=C10G7/02(2006.01)I;C10G33/02(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司

<发明（设计）人>=卞凤鸣;李高原;徐柏福;黄蔼民;李  坤;杨庆伟

<公开（公告）日>=2009.07.29

<公开（公告）号>=CN100519700

<专利代理机构>=广州知友专利商标代理有限公司

<代理人>=刘小敏

<申请日>=2007.04.13

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲六号

<摘要>=本发明提供了一种柴油加氢精制分馏方法，包括一个反应生成油蒸汽汽提分

馏过程和一个精制柴油脱水过程。本方法的具体技术方案是：由低压分离器来的

加氢精制反应生成油以一定的温度进入分馏塔的进料口，分馏塔采用蒸汽汽提分

馏，在塔底通入过热汽提蒸汽，塔顶油气经过冷却后进入塔顶回流罐，塔底的精

制柴油由增压泵增压经过换热冷却后进入一个或一个以上串联的立式电离脱水

罐，通过电离脱水罐内的高压电场作用使精制柴油中的微量蒸汽凝结水聚集成较

大的水滴沉降到罐底并通过脱水管线脱掉，不含水的精制柴油从电离脱水罐的顶

部出来后成为各项指标合格的精制柴油产品。本发明同时还提供了实现该方法的

装置。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200710072243.6

<名称>=一种原油破乳剂

<主分类号>=C10G33/00(2006.01)I

<分类号>=C10G33/00(2006.01)I;C08B31/00(2006.01)I;C08G81/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=蔡盛生

<发明（设计）人>=李宣京;白术波;高丽丽

<公开（公告）日>=2009.07.29

<公开（公告）号>=CN100519701

<专利代理机构>=大庆市远东专利商标事务所

<代理人>=周英华

<申请日>=2007.05.21

<地址>=163714黑龙江省大庆市大庆高新区乙烯兴化园区华龙祥化工有限公司

<摘要>=本发明的一种原油破乳剂合成原理是以玉米淀粉为起始原料，引入常规聚醚型破乳剂进

行接枝共聚后中得而得该剂。具体操作步骤为：在一带搅拌桨的反应釜中加入溶剂和玉米淀

粉，然后在搅拌下慢慢加入质子酸，酸的加入里为玉米淀粉的质量的20％～80％，加完后搅拌

1～4小时；再反应物中加入一定量的聚醚破乳剂和溶剂，加热回流反应2～8小时；再在向

反应物中加入配制好的氢氧化钠溶液进行中和反应，当釜中溶液的pH值为6.5～8.0时停止

加氢氧化钠溶液，保持反应1-3小时至溶液透明，即制得本发明的原油破乳剂。本发明的一

种原油破乳剂具有工艺简单、操作条件温和、生产成本，适用性广泛、破乳效果好。

<国省代码>=黑龙江;23

<REC>

<申请号>=CN200480005061.1

<名称>=轻石脑油烃料流同时进行加氢处理和分馏的方法

<主分类号>=C10G45/02(2006.01)I

<分类号>=C10G45/02(2006.01)I;C10G65/02(2006.01)I

<申请（专利权）人>=催化蒸馏技术公司

<发明（设计）人>=小劳伦斯·A·史密斯

<公开（公告）日>=2009.07.29

<公开（公告）号>=CN100519702

<专利代理机构>=中原信达知识产权代理有限责任公司

<代理人>=杨 青;樊卫民

<申请日>=2004.03.02

<地址>=美国得克萨斯州

<摘要>=本发明公开了处理轻石脑油烃料流的方法，其中料流含有的硫醇

与二烯反应，并同时分馏成轻料流和重料流。重料流然后同时在高温

和低压下处理并分馏。石脑油然后在最终气提塔中气提硫化氢。

<国省代码>=美国;US